# 新门急诊大楼、职工之家健身房玻璃采光顶弹簧天幕产品配件参数

| 型号 | 名称 | 工艺、技术要求 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| HHLF-200-01 | 杜亚电机 | 合格证、授权书、与杜亚 合作协议 | 45/50N电机 额定电压:220/230V 15r/min 绝缘等级：H |
| HHLF-200-02 | 卷管 | 6063-T5 卷压型材 | 80铁管 |
| HHLF-200-03 | 皇冠 | 改性尼龙，耐磨，耐候， 耐老化，有限使用年限 5-8 年 | 80皇冠 |
| HHLF-200-04 | 尾塞 | 改性尼龙，耐磨，耐候， 耐老化， 有限使用年限 5-8 年 | 80尾塞 |
| HHLF-200-05 | 端板 | 压铸铝件 | 150*170mm |
| HHLF-200-06 | 罩壳 | 6063-T5 铝镁合金挤压型 材，表面采用静电粉末喷 涂工艺，涂层厚度≧60 μm | 168*124.5mm 壁厚1.5mm |
| HHLF-200-07 | 轨道 | 6063-T5 铝镁合金挤压型 材，表面采用静电粉末喷 涂工艺，涂层厚度≧60 μm | 99*88.5mm 壁厚1.5mm |
| HHLF-200-08 | 轨道滑轮 | 压铸铝件 不锈钢轴承 高强度注塑滚轮 | 以实物为准 |
| HHLF-200-09 | 前通 | 6063-T5 铝镁合金挤压型 材，表面采用静电粉末喷 涂工艺，涂层厚度≧60 μm | 68*127mm 壁厚1.5mm |
| HHLF-200-10 | 布带 | 聚乙烯纤维 降落伞相同材质 有限使用年限 5-8 年 | 宽度10mm 厚度2.0mm |
| HHLF-200-11 | 面料 | 原液亚克力及 原液高日晒面料， 采青纶或涤纶面料 | 以检测报告为准 |
| HHLF-200-12 | 轨道端头 | 铸铝压铸件 | 以实物为准 |
| HHLF-200-13 | 弹簧 | 高碳合金钢 | 不同尺寸不同规格 |
| HHLF-200-14 | 安装底座 | 6063-T5 铝镁合金挤压型 材，表面采用静电粉末喷 涂工艺，涂层厚度≧60 μm | 30*50mm 壁厚1.5mm |
| HHLF-200-15 | 安装底座 | 铸铝压铸件 | 以实物为准 |

注：新门急诊大楼玻璃采光顶面积大约：380㎡，职工之家健身房玻璃采光顶面积大约：50㎡。